Příloha A 1

VZOROVÝ LIST

obnova konstrukce vozovky při ukládání inženýrských sítí

# STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY – KOBERCOVÁ ÚPRAVA

\*) šířka min. 1m

ABS 5cm

ABH 5cm

Podkl. bet. mix B10 20cm

min 25cm min 25cm

Krytí inž. sítě

min 1,20 m

Zásyp štěrkopískem

Obsyp

Podmínky:

1. Spára bude proříznuta v pravoúhlých geometrických tvarech
2. Povrch vozovky bude odfrézován
3. Štěrkopísek bude hutněn po vrstvách o max. tloušce 20 cm na Id =0,9
4. Kryt vozovky bude strojně položen a zhutněn
5. Spáry budou opatřeny nátěrem silniční emulzí

Poznámka:

\*) Šířka bude určena individuálně podle rozsahu zásahu do vozovky při uložení inž. sítě.