Navrhované skladby venkovních ploch:

S1

kamenná mozaiková dlažba (pojížděná)			410 mm

1 -  kamenná mozaiková dlažba 				  60 mm

žulové kostky 6/6/6, šedé jemnozrnné,

boky řezané, rub a líc štípaný (spáry zasypat křemičitým pískem, zamést, kropit a zavibrovat)

2 - kladecí vrstva

písek s příměsí vápna nebo cementu 		  40 mm

3 – podloží

drcené kamenivo (frakce 16-32)			110 mm

drcené kamenivo (frakce 16-32)			200 mm

využití stávající vrstvy nebo doplnit novou (možno využít stávající vrstvu + nový spád a hutnění)

míra zhutnění vrstvy E def,2 = min 90 MPa

4 – zhutněný terén

S2

kamenná mozaiková dlažba (pouze pochozí)		280 mm

1 -  kamenná mozaiková dlažba 				  60 mm

žulové kostky 6/6/6, šedé jemnozrnné,

boky řezané, rub a líc štípaný,

(spáry zasypat křemičitým pískem, zamést, kropit a zavibrovat)

2 - kladecí vrstva

písek s příměsí vápna nebo cementu 		  40 mm

3 – podloží

drcené kamenivo (frakce 16-32)			180 mm

dostatečně zhutněno

4 – zhutněný terén / rampy - hutněný hlinitý zásyp

S3 (skladba ETAPA II.)

kamenná mozaiková dlažba (nad suterénem)		100 mm

1 -  kamenná mozaiková dlažba 				  60 mm

žulové kostky 6/6/6, šedé jemnozrnné,

boky řezané, rub a líc štípaný,

(spáry zasypat křemičitým pískem, zamést, kropit a zavibrovat)

2 - kladecí vrstva

písek s příměsí vápna nebo cementu 		  35 mm

3 – separační vrstva

bitumenový hydroizolační pás			     5 mm

4 - ŽB stropní konstrukce					 200 mm

Předpokládaná skladba stávající betonové dlažby (skladba dle PD Archa, 2004):

S4 - (pouze průjezd č. p. 110 – nová vyrovnávací vrstva) - (skladba ETAPA II.)

kamenná mozaiková dlažba (průchody z ulice)	     100 - 200 mm

1 -  kamenná mozaiková dlažba 				  60 mm

žulové kostky 6/6/6, šedé jemnozrnné,

boky řezané, rub a líc štípaný,

(spáry zasypat křemičitým pískem, zamést, kropit a zavibrovat)

2 - kladecí vrstva

písek s příměsí vápna nebo cementu 		  40 mm

3 - vyrovnávací vrstva (pouze průjezd č. p. 110)

drcené kamenivo (frakce 8-16)		           0 - 95 mm

4  - separační vrstva

bitumenový hydroizolační pás			    5 mm

5 - ŽB stropní konstrukce					200 mm

S5

mlatová plocha						180 mm

1 -  kryt - vrstva mlatového povrchu

- drobné kamenivo / žula (frakce 0-2 mm), 		  25 mm

okrová barva (vrstva bude urovnána, vlhčena a uválcována)

2 - podkladní vrstvy

- drcené kamenivo (frakce 4-8)		  	  50 mm

okrová barva - materiál ze stejného lomu jako

pro vrstvu mlatového povrchu

- drcené kamenivo (frakce 8-16) 			100 mm

(vrstvy budou samostatně urovnány, uválcovány)

3  - separační vrstva

- netkaná geotextilie zpevněná vpichováním 100g/m2

(v bocích vytažená)

4 - zhutněný terén (porovnaný, uválcovaný, spádovaný)

S6

kamenné šlapáky					190 mm

1 -  šlapák - přírodní štípaný pískovec - oválný, ručně opracovaný,

- plochý kámen (průměr 30 – 50 cm)  		  40 mm

vzájemná vzdálenost 50 – 60 cm, měřeno od středu kamene,

osazená plotna mírně nad úrovní trávníku,

při usazování použít kladivo a desku nebo usadit gumovou palicí

2 – kladecí vrstva

- písek (frakce 0-4)		  	  		   50 mm

3 - podkladní vrstva

- drobné kamenivo (frakce 4-7)			 100 mm

S10 - S15 (ETAPA I. – S13, S14, S15)

vyrovnávací schodiště					190 mm

1 -  betonový stupeň  				  	150 mm

protiskluzný povrch – křemenná drť, DIN EN 13198

2 - deska z betonu C30/37 – XC4, XF2			150 mm

betonářská síť KARI 150/150/8

3 - vyrovnávací vrstva z hubeného betonu C12/15		100 mm

4 - štěrkodrť frakce 0/32

Navrhované skladby svislých konstrukcí:

S20

opěrná zeď z tvárnic ztraceného bednění				190 mm

5 - ochranná vrstva – nopová fólie 500 g/m2					8 mm

4 - hydroizolace

- asfaltový SBS pás pro spodní stavbu				5 mm

- asfaltová penetrace

3 - zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění 1                    	 150 mm

2 - vnější omítka - hrubá vápenná omítka

- spojovací můstek (postřik vápenocementovou maltou)     	              3 mm

- hrubá vápenná omítka (hlazená jasanovým hladítkem)   	            20 mm

1 - povrchová úprava - vápenný nátěr

- podnátěr 2 - podkladní vápenná modifikovaná barva

- nátěr 3 - vápenná fasádní barva tónovaná, světlešedá RAL 7032

pozn.

2 podnátěr upravuje fyzikální a optické vlastnosti podkladu, usnadňuje aplikaci svrchní barevné vrstvy.

(zachovává charakteristický vzhled klasických vápenných nátěrů)

1 toušťka tvárnic ztraceného bednění 150 – 500 v závislosti na statické funkci.

3 paropropustný nátěr, zachovává charakteristický vzhled klasických vápenných nátěrů

S21

oplocení					 	138 mm

skladba konstrukce plotu (od železnice):

1 - polykarbonátová čirá deska 600/22 se zámky		    4 mm

2 - hliníkový zámek - systémový profil U 32/54 		  54 mm

3 - nosný ocelový profil jäckel 80/60/3 		                80 mm

povrchová úprava ocelových prvků:

- žárově zinkováno + lakováno práškovou barvou

- barva_ RAL 7032

Navrhované skladby – objekt pro odpad:

S30

skladba konstrukce podlahy				355 mm

1 - hlazená betonová deska s kari sítí 150/150/6		150 mm

2 - hydroizolace asfaltový SBS pás 	+ penetace		    5 mm

3 - podkladní beton 					100 mm

4 - hutněná štěrkodrť (frakce 0-62)				100 mm

S31

skladba konstrukce stěny				240  mm

1 - jednovrstvá vnitřní omítka			                 15 mm

2 - zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění	               200 mm

3 - vnější omítka - hrubá vápenná omítka

- spojovací můstek (postřik vápenocementovou maltou)    3 mm

- hrubá vápenná omítka (hlazená jasanovým hladítkem)  20 mm

4 - povrchová úprava - vápenný nátěr

- podnátěr 1 - podkladní vápenná modifikovaná barva

- nátěr - vápenná fasádní barva tónovaná, světlešedá RAL 7032

pozn.

1 podnátěr upravuje fyzikální a optické vlastnosti podkladu, usnadňuje aplikaci svrchní barevné vrstvy

Skladba stěny sousedící s č. p. 113

1 - jednovrstvá vnitřní omítka 			                  15 mm

2 - zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění		  200 mm

3 - dilatace polystyren EPS 70				    50 mm

stávající obvodová zeď bytového domu

S32

skladba konstrukce střechy				200 mm

1 -  vlnitý plech SP 42/160/0,75		  		   40 mm

- povrchová úprava: PVDF (polyvinyldenfluorid) nebo polyester

- barva: RAL 7032	i ze spodní strany

2 -  Jäckel 60x40x2 - 5200 á 680 mm	  	  	   40 mm

3 -  IPE 120 - 4100  á 1670 mm			  	 120 mm

povrchová úprava ocelových prvků:

- žárově zinkováno + lakováno práškovou barvou

- barva: RAL 7032

Navrhované skladby - altán:

S40

skladba konstrukce podlahy				 355 mm

1 -  hlazená betonová deska s kari sítí 150/150/6		 150 mm

2 -  hydroizolace asfaltový SBS pás			  	     5 mm

3 -  podkladní beton			    		 100 mm

4 -  hutněná štěrkodrť (frakce 0-62)		    		 100 mm

5 -  hutněná pláň

S41

skladba konstrukce stěny a střechy pavilonu:		 210 mm

1 -  polykarbonátová deska 600/31				    16 mm

multikomůrková průsvitná deska 600/31 se zámky

2 -  hliníkový zámek - systémový profil U 32/54	  	    54 mm

3 -  nosný smrkový trámek 80/140			    	  140 mm